OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  ROBÓT

Przedmiotem niniejszego kosztorysu jest: wykonanie stref bezpieczeństwa z płytek gumowych pokrytych EPDM na Placu zabaw w miejscowości Neple na terenie gminy Terespol:

Inwestor:   Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Kobylanach, Plac Ryszarda
                      Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze

Zakres robót:

- ręczne usunięcie warstwy humusu i ziemi urodzajnej

- profilowanie i zagęszczenie podłoża

- podbudowa z piasku

- podbudowa z kruszywa łamanego

- podbudowa z klińca

- strefa bezpieczna z płytek EPDM gr 45 mm –   34,92 m2

- strefa bezpieczna z płytek EPDM gr 55 mm – 117,08 m2

- strefa bezpieczna z płytek EPDM gr 80 mm –   48,00 m2

- Wywiezienie nadmiaru ziemi

Przykładowe nawierzchnie syntetyczne:

OPIS  ELASTYCZNEJ   NAWIERZCHNI Z PŁYTEK  EPDM

Nawierzchnia rekreacyjna, poliuretanowo-gumowa standardowo występująca w elementach o wymiarach 500x500mm i grubości 45mm. Waga jednej płytki minimum 7kg (28 kg/m2).

Nawierzchnia musi być wodoprzepuszczalna, pokryta warstwą kolorowego granulatu EPDM. Wierzchnia cześć płytki powinna być gładka po obwodzie sfrezowana. Spód płytki powinien składać się maksymalnie z 16 wystających kwadratowych, gładkich pól imitujących „tabliczkę czekolady”. Nie dopuszcza się do stosowania płytek posiadających więcej niż 16 wystających pół lub zamiast nich wgłębień gdyż jakość produktu ulegnie wyraźnemu pogorszeniu a także nie gwarantuje stabilnego osadzenia na podłożu.

Łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu karbowanych okrągłych kołków montażowych o długości nie mniejszej niż 9,5cm. Osiem kołków montażowych jest umieszczanych w dwóch krawędziach każdego elementu nawierzchni. Zaleca się układanie płytek w „cegiełkę” tj. jeden rząd względem drugiego przesunięty o pół płytki.

(                              Wymagane elementy dodatkowe do stosowania po obwodzie układanej nawierzchni
                                      (na styku z powierzchnią trawiastą)- zabezpieczające przed rozjeżdżaniem

Wymagane minimalne parametry nawierzchni

| l.p. | Nazwa | wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Materiał - granulat gumowy - poliuretan | 90% 10% |
| 2 | Waga | ≥ 28 kg/m2 |
| 3 | Twardość – wsp. Shore A | 65-70 |
| 4 | Gęstość poprzeczna | ≥ 780 kg/m³ |
| 5 | Wytrzymałość na rozciąganie | 1/A 0,75 N/mm² (DIN53571/A) |
| 6 | Wydłużenie przy zerwaniu | 1/A 71% (DIN 53571/A) |
| 7 | Odporność na rozdzieranie | brak rozdarcia (48h, 50 pphm;25ºC, 02/10 % wydłużenie) |
| 8 | Wytrzymałość na pęknięcia w niskiej temperaturze | brak pęknięć (24h, temp. -40ºC) |
| 9 | Ognioodporność | klasa B2 – zgodnie z normą DIN 4102 |
| 10 | Współczynnik przepuszczania ciepła | 1,96 – 10 – przekracza wartość ok. 3,6 |
| 11 | Wartość przewodzenia ciepła | 0,08 W/m2 k |
| 12 | Współczynnik rozpuszczalności | zgodny z normą EN 71 |
| 13 | Trwałość | odporne na działanie kwasów i rozpuszczalników |
| 14 | Oporność powierzchniowa | min. 10 Ω (napięcie testowe 1000 V) |
| 15 | Mrozoodporność | brak rozdarcia (65 ShA) |

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni

- Atest Higieniczny PZH

- Certyfikat na bezpieczeństwo upadku z wysokości do 1,6m uzyskany zgodnie z EN-PN 1177

- Karta techniczna produktu

- Gwarancja na minimum 36 miesięcy potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela

Charakterystyka podbudowy

Elementy nawierzchni mogą być instalowane na równych i stabilnych podłożach np. wylewka betonowa lub zagęszczone kruszywa.

W przypadku podbudowy betonowej należy wykonać odpowiednio wyprofilowane spadki podłużne i poprzeczne, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niż 2 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy  usunąć).

Podbudowa betonowa powinna być wolna od mleczka cementowego, pyłu, szorstka, nie posiadać  odspojonych odłamków.

Przykładowa konstrukcja nawierzchni - wariant I:

- elastyczna nawierzchnia               	gr. 4,5 cm, 5,5 cm, 8,0 cm

- beton B20 (ze spadkiem 1,0%)		gr. 12cm

- piasek zagęszczony do Id > 0,5 		gr. 10 cm

- grunt rodzimy

(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)

Przykładowa konstrukcja nawierzchni - wariant II:

- elastyczna nawierzchnia               	gr. 4,5 cm, 5,5 cm, 8,0 cm

- warstwa wyrównawcza kliniec 0-4mm 	gr. 3cm

- kruszywo łamane 8-16mm 		gr. 12 cm

- warstwa piasku                                        gr. 10 cm

- grunt rodzimy

(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)

- Sposób układania nawierzchni

Gotowe płyty są układane ręcznie w sposób przemienny na stabilnej podbudowie. Trwałe łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu specjalnie karbowanych kołków montażowych 95 mm. Osiem kołków montażowych jest umieszczanych w dwóch krawędziach każdego elementu nawierzchni. Każdy element trwale łączy ze sobą cztery kolejne elementy.

Płytki można przyklejać do podłoża lub łączyć ze sobą systemowym klejem.

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +7oC oraz przy braku opadów atmosferycznych.

W przypadku konieczności klejenia nawierzchni należy zwrócić uwagę aby podczas wykonywania prac bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków z żądanej wysokości.

- Płytki elastyczne powinny posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną.

- Szczeliny pomiędzy płytkami nie powinny być większe niż ok. 5mm.

- Równość nawierzchni powinna mieścić się w przedziale +/- 5 mm na łacie 2 m.

Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni

- Elementy są nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny służyć

- Należy dbać, aby na nawierzchni nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które przy nadepnięciu na nie mogą spowodować uszkodzenie nawierzchni

- Należy unikać wnoszenia na nawierzchnię ziemi lub błota a także systematycznie usuwać pojawiające się na nawierzchni zabrudzenia i śmieci (liście, kamienie, papiery, błoto, śmieci, igliwie ...) Użytkownik powinien prowadzić  bieżącą  pielęgnację  nawierzchni

- Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni

- Nie należy ustawiać bezpośrednio na nawierzchni żadnych obiektów o ostrych krawędziach.

- Nawierzchnia nie nadaje się do jazdy na łyżworolkach, rowerach, motorach itp.

- Nie dopuszczać do sytuacji aby nawierzchnia znajdowała się w wodzie  np. poprzez nie prawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w podłożu przepuszczalnym.

- W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemią, piaskiem czy błotem należy nawierzchnię oczyścić przy pomocy silnego strumienia wody. Większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki.

- Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie beztłuszczowego aktywnego detergentu.

- Kolorowe nawierzchnie mogą być odnawiane poprzez użycie specjalnej powłoki w sprayu.

- W przypadku płytek z nakładką wykonaną z granulatu EPDM, silne zabrudzenia spowodowane czynnikami środowiska mogą być ścierane.

- Odbarwienia mogą występować na skutek występowania długotrwałej wilgoci lub przez różne rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie płytek.

- Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

- Istnieje możliwość występowania nieznacznych różnic w kolorystyce poszczególnych elementów gumowych, należących do różnych partii produkcyjnych.

- Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogą skutkować przebarwieniem lub wykruszeniem nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na dużych powierzchniach. Przebarwienia lub wykruszenia są naturalnym procesem eksploatacyjnym i w żaden sposób nie wpływają na jakość eksploatacji obiektu.

UWAGI!

- Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta.

- Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną 
i polskimi normami.